## Slide 1: УНИВЕРСИТЕТ “ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” – БУРГАС „НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ“
О Т Ч Е Т
на
Научноизследователски проект
ДОГОВОР № НИХ-498/2024 г.
Тема: „ПОЛУЧАВАНЕ, ОХАРАКТЕРИЗИРАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАНОКОМПОЗИТНИ МАТЕРИАЛИ КАТО АДСОРБЕНТИ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ“
(I–ва година)
Ръководител на научния колектив: доц. д-р Адриана Георгиева
Декември, 2024

## Slide 2
НАУЧЕН КОЛЕКТИВ, УЧАСТВАЛ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА:
Ръководител:
Доц. д-р Адриана Асенова Георгиева - У-т „Проф. д-р А. Златаров”, катедра „Химични технологии”
Членове:
Гл. ас. д-р Краси Златинова Панайотова - У-т „Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас, катедра „Химични технологии”;
Гл. ас. д-р Гергана Петкова Пеева - У-т „Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас, катедра „Химични технологии”;
Ас. д-р Ралица Юлиaнова Колева - У-т „Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас, катедра „Химични технологии”;
Д-р Яна Йорданова Мерсинкова – пост докторант при У-т „Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас, катедра „Химични технологии”;
Инж. Маргарита Анатолиевна Георгиева - редовен докторант по ПН 5.10 към катедра „ХТ“ при У-т „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас;
Инж. Симеон Емилов Козаров - редовен докторант по ПН 5.10 към катедра „ХТ“ при У-т „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас;
Инж. Зейнеб Ахмед Ахмед - задочен докторант по ПН 5.10 към катедра „ХТ“ при У-т „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас;
Анелия Желязкова Стоянова - редовен студент в ОКС „Магистър“ по специалност „Технология на водата“ при У-т „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас.

## Slide 3
ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД,
НАУЧЕН ПРИОРИТЕТ
Разработеният проект е в съответствие с приетите от АС при У-т “Проф. д-р А. Златаров” - гр. Бургас научни приоритети.
Целта на настоящия проект е посредством комбинативен подход, съчетавайки преимуществата на нанотехнологиите и класическите методи от силикатната технология, да се синтезират композитни материали, да се изследват свойствата на същите като нови материали с експликационни характеристики и да се приложат в качеството на адсорбенти за пречистването на отпадни води от различни органични и неорганични замърсители.

## Slide 4
НАУЧНИ РЕЗУЛТАТИ:
Извлечение от План-програмата:

## Slide 5
НАУЧНИ РЕЗУЛТАТИ:
Извлечение от План-програмата:

## Slide 6
Работен пакет 1 - Синтез на нанокомпозитни материали от типа графенови структури/керамична матрица по двустадийна технология, основаваща се на твърдофазно спичане с дифузионен характер и колоиден подход. Охарактеризиране на получените композити
I. Нискотемпературен синтез на порести корундови керамични образци и изследване ефектът от добавянето на графенови наноструктури в различно количество и 3 мас. % TiO2 върху микроструктурата и свойствата им

## Slide 7
Охарактеризиране на получените образци на база корунд със специално въведени нанодобавки
Фигура 1. (a, b) РФА на синтезирани керамични образци със състави А1 и А2 1450°С
Фигура 2. РФА на образец със състав С0 1500°С
А) – SEM състав А0 Б) – SEM състав A1 В) – SEM състав А2
Фигура 3. СЕМ на образци със състави А0, А1 и А2, при увеличение х 15 00 и х 20 000 пъти

## Slide 8
Охарактеризиране на получените образци на база корунд със специално въведени нанодобавки
Фигура 4. STEM images на образци със състави C0 и А1
Фигура 6. FT-IR спектри на спечени при 1450ºC (състави А0, А1, А2)
и при 1500 ºC (състав C0) корундови образци
А) - образец със състав C0
изпечен при 1500°C
Фигура 5. Фотографии на повърхността на корундови керамични образци от Светлинна микроскопия
Б) - образец със състав А1 изпечен при 1450°C
Таблица 2. Основни физикомеханични свойства на синтезираните керамични образци

## Slide 9
Работен пакет 1 - Синтез на нанокомпозитни материали от типа графенови структури/керамична матрица по двустадийна технология, основаваща се на твърдофазно спичане с дифузионен характер и колоиден подход. Охарактеризиране на получените композити
II. Получаване на графенов оксид в наноколоидна форма и импрегнирането му в синтезираните порести керамични образци
Получен графенов оксид в наноколоидна форма, като зходният графит (Graphite, synthetic powder, < 20 mum (Sigma Aldrich)) се окислява по метода на Hummer с добавяне на KMnO4. Графеновият оксид - GO се добавя към дейонизирана вода и pH на средата се коригира с NaOH на 11,0. Така получената суспензия се обработва с ултразвук при висока мощност от порядъка на 200 W в продължение на 2 часа. Целта е да се получи колоидно дисперсна система: водно-диспергиран разтвор на GO с добре диспергирани наноструктури. Концентрацията на така приготвения графенов оксид наноколоид - NGO е оценена на 2 mg/ml, dispersion in H2O. На последният етап от експеримента се импрегнират колоидните частици от графенов оксид в синтезираните твърди, порести керамични образци, с цел получаването на композитен керамичен материал от типа NGO/керамична матрица. Получените композити със състав C1 се подлагат на вакуум сушене в продължение на 60 min.
SEM на образец със състав C0 - x800 SEM на композит NGO/Al2O3 C1 - x800
SEM на образец със състав C0 - x6.0K SEM на композит NGO/Al2O3 C1 - x6.0K
Фигура 7. Електронограми на синтезирани керамични образци на основа корунд със състав C0 и композит NGO/Al2O3 - състав C1

## Slide 10
МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
Участие в научни прояви с цел разпространение на постигнатите резултати
Съгласно заложените в Работен пакет 3 - Разпространение на получените резултати. Публикационна и иновационна дейност, всички получени и натрупани резултати по време на първия етап от изпълнението на проекта са анализирани обстойно и са оформени в научни публикации. Изследователският екип участва и в научни форуми, с цел разпространение на постигнатите резултати:
„2nd International Scientific Conference on Cleaner Energy and Chemical Engineering for Sustainable Circular Economy: CLES-CE 2024, organized by the Institute of Chemical Engineering - Bulgarian Academy of Sciences from Sofia, Bulgaria jointly with SPIL Laboratory at Brno University of Technology (BUT - Czech Republic) - Abstract ID: SPIL24.0011;
„63-та Научна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Съюз на учените – Русе, 07-08 ноември 2024г., Разград;
„Национална научна конференция Физика - Инженерство -Технологии с международно участие, 27-28 ноември 2024 г., Пловдив.
Публикации:
A. Georgieva, F. Yovkova, M. Georgieva, I. Markovska, Low-temperature synthesis of fine-porous corundum based on incorporated graphene nanostructures, Journal of Chemical Technology and Metallurgy, 59, 6, 2024, p. 1415-1420, Q3, SJR 0.19;
A. Georgieva, R. Koleva, G. Peeva, K. Panayotova, Possibilities of obtaining nanocomposite materials as adsorbents for waste water treatment, Proceedings of University of Ruse “Angel Kanchev”, vol. 63, book 10.1, 2024, p. 25-29;
M. Georgieva, S. Pavlov, I. Markovska, A. Georgieva, Simulating the process of obtaining corundum ceramics with incorporated graphene nanostructures, Proceedings of University of Ruse “Angel Kanchev”, vol. 63, book 10.1, 2024, p. 13-18;
A. Georgieva, F. Yovkova, K. Panayotova, Preparation, characterization and application aspects of barium titanate based ceramic samples, Journal of Physics and Technology, 5, 2, 2024, in press.

## Slide 11
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
Отпуснатите средства за финансиране на първата проектна година са изразходвани целесъобразно:
За закупуване на апаратура и оборудване (Хидростатична прецизна везна и аксесоари към нея) са изразходвани средства на обща стойност - 1935.00 лв.;
Закупени са реактиви на стойност - 413.28 лв.;
За заплащане на външни организации за извършване на анализи на получените порести керамични материали, са изразходвани средства на стойност - 715.20 лв.;
Заплатени са такси правоучастие на членове от изследователския екип в размер на 390. 00 лв.;
За куриерски и копирни услуги са изразходвани средства на стойност - 99.14 лв.;
За канцеларски материали и консумативи са изразходвани средства на стойност - 190. 00 лв.;
Административното и финансово обслужване на договора е в размер на 434. 00 лв.;

## Slide 12: БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!